SVIREST s.r.o.
Polní 494, 267 06 Hýskov
Tel.: +420 603 843 022
E-mail: svirest@seznam.cz
IČ: 61778605

# OSVĚDČENÍ O ANALÝZE (COA)

POPIS PRODUKTU:    Sójový vosk do nádob SW40

VÝSLEDKY ANALÝZY

| Parametr | Specifikace | Výsledek |
| --- | --- | --- |
| Bod tání (°C) | 54-60 | 58,8 |
| Bod skápnutí ℃ | 57-65 | 60,1 |
| Penetrace (25℃)1/10mm | 25-35 | 27 |
| Kinemat.visk.(100℃) mm²/s | 9-14 | 11,49 |
| Barva | Bílá/mléčná | vyhovuje |

Potvrzujeme, že výše uvedené výsledky odpovídají specifikaci produktu.