SVIREST s.r.o.
Polní 494, 267 06 Hýskov
Tel.: +420 603 843 022
E-mail: svirest@seznam.cz
IČ: 61778605

# OSVĚDČENÍ O ANALÝZE (COA)

POPIS PRODUKTU:  SA-1842  STEARIC ACID (Stearín)

VÝSLEDKY ANALÝZY

| Parametr | Výsledek | Specifikace |
| --- | --- | --- |
| Bod tání (°C) | 54-57 | 55,1 |
| Kyselost (mg KOH/g) | 205-211 | 210,32 |
| Barva (Lovibond R) | ≦100 | 20 |
| Vlhkost a nečistoty (%) | ≦0.2 | 0,08 |
| Číslo zmýdelnění | 206-212 | 210.63 |
| Jodové číslo | 0.5 max | 0.13 |
| Anorganická kyselina | ≦0.001 | <0.001 |

Potvrzujeme, že výše uvedené výsledky odpovídají specifikaci produktu.