SVIREST s.r.o.
Polní 494, 267 06 Hýskov
Tel.: +420 603 843 022
E-mail: svirest@seznam.cz
IČ: 61778605

# OSVĚDČENÍ O ANALÝZE (COA)

POPIS PRODUKTU:  Parafínový vosk Dalian 58/60

VÝSLEDKY ANALÝZY

| Parametr | Specifikace | Výsledek |
| --- | --- | --- |
| Bod tání (°C) | 58/60 | 58,2 |
| Obsah oleje % | 0,8 | 0,46 |
| Barva | 27 | 28 |
| Světelná stabilita | 4 | 4 |
| Penetrace | 19 | 18,6 |
| Zápach | 1 | 1 |
| Kyselina a zásada ve vodě | Negativní | Negativní |

Potvrzujeme, že výše uvedené výsledky odpovídají specifikaci produktu výrobce.