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OSVĚDČENÍ O ANALÝZE (COA)


POPIS PRODUKTU:  HYWAX 6213

VÝSLEDKY ANALÝZY
	Parametr
	Specifikace
	Výsledek

	Bod tání (°C)
	45-49
	48

	Obsah oleje %
	-
	-

	Barva
	5-30
	17

	Světelná stabilita
	-
	-

	Penetrace
	50-80
	64

	Zápach
	1
	1

	Viskozita při 100 °C
	3,5-4,5 mm2/s
	4,4 mm2/s



Potvrzujeme, že výše uvedené výsledky odpovídají specifikaci produktu výrobce.

