SVIREST s.r.o.
Polní 494, 267 06 Hýskov
Tel.: +420 603 843 022
E-mail: svirest@seznam.cz
IČ: 61778605

# OSVĚDČENÍ O ANALÝZE (COA)

POPIS PRODUKTU:  HYWAX 6213

VÝSLEDKY ANALÝZY

| Parametr | Specifikace | Výsledek |
| --- | --- | --- |
| Bod tání (°C) | 45-49 | 48 |
| Obsah oleje % | - | - |
| Barva | 5-30 | 17 |
| Světelná stabilita | - | - |
| Penetrace | 50-80 | 64 |
| Zápach | 1 | 1 |
| Viskozita při 100 °C | 3,5-4,5 mm2/s | 4,4 mm2/s |

Potvrzujeme, že výše uvedené výsledky odpovídají specifikaci produktu výrobce.