SVIREST s.r.o.
Polní 494, 267 06 Hýskov
Tel.: +420 603 843 022
E-mail: svirest@seznam.cz
IČ: 61778605

# OSVĚDČENÍ O ANALÝZE (COA)

POPIS PRODUKTU: BRITZ WAX BWC09

VÝSLEDKY ANALÝZY

| Parametr | Výsledek | Specifikace |
| --- | --- | --- |
| Bod tání (°C) | 60 | 56 - 63 |
| Kyselost (mg KOH/g) | 155 | 145-165 |
| Barva (5 ¼” Lovibond Cell)R | 1,5 | 2,5 MAX |
| Vlhkost a nečistoty (%) | 0,08 | 0,25 MAX |

Potvrzujeme, že výše uvedené výsledky odpovídají specifikaci produktu výrobce.